Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 6

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

F    MgF2   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 41.97 | 60.48 |  |
| O K | 3.80 | 4.11 |  |
| F K | 23.53 | 21.44 |  |
| Al K | 2.28 | 1.46 |  |
| Si K | 8.76 | 5.40 |  |
| Ti K | 19.67 | 7.11 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |

Comment:

Small map atop particle gives Ti/Al stochiometry 4.9:1

7/26/2019 1:54:38 PM

Project 1

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 6

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

F    MgF2   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 40.47 | 58.66 |  |
| O K | 8.53 | 9.28 |  |
| F K | 3.18 | 2.91 |  |
| Al K | 0.10 | 0.06 |  |
| Si K | 45.80 | 28.39 |  |
| Ti K | 1.93 | 0.70 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |

Comment:

Point scan on particle gives Ti/Al stoichiometry 11.6

7/26/2019 1:55:11 PM

Project 1

Spectrum processing :

No peaks omitted

Processing option : All elements analyzed (Normalised)

Number of iterations = 5

Standard :

C    CaCO3   1-Jun-1999 12:00 AM

O    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

F    MgF2   1-Jun-1999 12:00 AM

Al    Al2O3   1-Jun-1999 12:00 AM

Si    SiO2   1-Jun-1999 12:00 AM

Ti    Ti   1-Jun-1999 12:00 AM

| Element | Weight% | Atomic% |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C K | 7.42 | 13.71 |  |
| O K | 21.97 | 30.49 |  |
| F K | -0.05 | -0.06 |  |
| Al K | -0.07 | -0.06 |  |
| Si K | 70.68 | 55.89 |  |
| Ti K | 0.05 | 0.02 |  |
| Totals | 100.00 |  |  |

Comment:

Point scan aimed at continuous MXene region sees negligible Ti.

7/26/2019 1:55:33 PM

Project 1

Project: Project 1

Owner: Admin1

Site: Site of Interest 1

Sample: Sample 1

Type: Default

ID: JB-Ti3AlC2-003

Processing option : All elements analysed (Normalised)

All results in weight%

Spectrum	In stats.	C	O	F	Al	Si	Ti	Total

Spectrum 1	Yes	41.97	3.80	23.53	2.28	8.76	19.67	100.00

Spectrum 2	Yes	40.47	8.53	3.18	0.10	45.80	1.93	100.00

Spectrum 3	Yes	7.42	21.97	-0.05	-0.07	70.68	0.05	100.00

Spectrum 4	Yes	3.91	21.96	-0.32	-0.01	74.35	0.11	100.00

Spectrum 5	Yes	13.68	11.05	1.53	11.56	0.84	61.34	100.00

Spectrum 6	Yes	27.57	16.54	2.50	0.41	50.58	2.40	100.00

Mean		22.50	13.97	5.06	2.38	41.84	14.25	100.00

Std. deviation		16.60	7.43	9.15	4.58	30.84	24.25

Max.		41.97	21.97	23.53	11.56	74.35	61.34

Min.		3.91	3.80	-0.32	-0.07	0.84	0.05

Project: Project 1

Owner: Admin1

Site: Site of Interest 1

Sample: Sample 1

Type: Default

ID: JB-Ti3AlC2-003

Processing option : All elements analysed (Normalised)

All results in atomic%

Spectrum	In stats.	C	O	F	Al	Si	Ti

Spectrum 1	Yes	60.48	4.11	21.44	1.46	5.40	7.11

Spectrum 2	Yes	58.66	9.28	2.91	0.06	28.39	0.70

Spectrum 3	Yes	13.71	30.49	-0.06	-0.06	55.89	0.02

Spectrum 4	Yes	7.52	31.69	-0.39	-0.01	61.13	0.05

Spectrum 5	Yes	31.21	18.93	2.20	11.74	0.82	35.10

Spectrum 6	Yes	43.09	19.41	2.47	0.29	33.81	0.94

Mean		35.78	18.98	4.76	2.25	30.91	7.32

Std. deviation		22.33	11.04	8.28	4.69	24.93	13.87

Max.		60.48	31.69	21.44	11.74	61.13	35.10

Min.		7.52	4.11	-0.39	-0.06	0.82	0.02

Comment:

7/26/2019 2:13:30 PM

Project 1